| ООО «КЛИМОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» |
| --- |
| ОКП 22 4813 |  | Л26 |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | ООО «Климовский трубный завод» |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | _____________В.Т. Бисеров |
|  |  | _29 _июля___ 2008 |
| ИЗМЕНЕНИЕ №1 ТУ 2248–005–59355492–2005 |
| Детали соединительные ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА сварные ДЛЯ напорных трубопроводов |
| Дата введения с 01. 08. 2008 |
| СОГЛАСОВАНО | РАЗРАБОТАНО |
| ООО «Торговый Дом «Современные трубопроводные системы» | ООО «Климовский трубный завод» |
| Генеральный директор | Заместитель генерального директора по качеству |
| ______________ Л.Е. Аносова | ______________ Л.И. Солдатенко |
| _28 _июля___ 2008 | _28 _07___ 2008 |
|  | НТЦ «Пластик» ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт» |
|  | Директор |
|  | ______________ И.В. Гвоздев |
|  | 28 _05___ 2008 |
|  | Ведущий инженер |
|  | ______________ Н.Б. Галиуллина |
|  | 28 _05___ 2008 |

2008

Вводная часть. После второго абзаца изложить в новой редакции:

«Условное обозначение соединительных деталей состоит из наименования детали, сокращенного обозначения материала (ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100), номинального диаметра(ов) (присоединительного) детали, стандартного размерного отношения (SDR), назначения: для хозяйственно-питьевого водоснабжения обозначают словом "питьевая", в остальных случаях – "техническая" и обозначения настоящих технических условий.

Примеры условных обозначений

Тройник сварной ПЭ 100 90 SDR 11 питьевая ТУ 2248-005-59355492-2005

Отвод 90º сварной двухсекционный ПЭ 80 630 SDR 26 техническая ТУ 2248-005-59355492-2005

Тройник сварной переходный ПЭ 100 630х160 SDR 11 питьевая ТУ 2248-005-59355492-2005».

Пункт 1.3.1 дополнить словами:

«- крестовина сварная (рисунок 8) применяют для безнапорных трубопроводных систем до 01.01.2009;

- сборные сварные соединительные детали изготовляют на основе соединительных деталей по настоящим ТУ и другим документам (в том числе на импортные детали), труб по ГОСТ 18599. Пример сборной соединительной детали показан на рисунке 9.

При изготовлении сборных соединительных деталей используют соединительные детали и трубы одного стандартного размерного отношения SDR. Допускается при изготовлении втулок под фланец с удлиненным хвостовиком использовать трубы, изготовленные из полиэтилена с другой минимальной длительной прочностью MRS, при этом все изделие, при испытаниях и  применении, относят и маркируют по его части, изготовленной из полиэтилена с меньшим MRS».

Пункт 1.3.2. Первый абзац. Заменить номера рисунков 1–7 на 1–9;

дополнить рисунками 8 и 9 и таблицами 7а и 7б;

дополнить абзацем:

«Допускается изготовлять сборные соединительные детали других типов и размеров в соответствии с рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке».

Рисунок 8 – Крестовина сварная

Таблица 7а – Размеры и расчетная масса крестовины сварной							Размеры в миллиметрах

| d* | L | Z* | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред откл. ( |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 110 | 520 | 40 | 315 | 1,32 | 1,64 | 1,93 | 2,01 | 2,43 | 2,92 | 3,51 |
| 125 | 535 | 40 | 330 | 1,73 | 2,13 | 2,51 | 2,60 | 3,18 | 3,85 | 4,60 |
| 140 | 580 | 40 | 360 | 2,36 | 2,88 | 3,41 | 3,52 | 4,29 | 5,18 | 6,24 |
| 160 | 630 | 40 | 395 | 3,33 | 4,07 | 4,78 | 4,96 | 6,05 | 7,33 | 8,76 |
| 200 | 690 | 50 | 445 | 5,52 | 6,80 | 8,00 | 8,30 | 10,1 | 12,25 | 14,70 |
| 225 | 780 | 60 | 502,5 | 7,85 | 9,72 | 11,4 | 11,92 | 14,5 | 17,55 | 21,05 |
| 250 | 970 | 80 | 610 | 12,31 | 15,07 | 17,82 | 18,49 | 22,62 | 27,32 | 32,74 |
| 280 | 1090 | 80 | 685 | 17,26 | 21,38 | 25,06 | 26,11 | 31,86 | 38,51 | 46,28 |
| 315 | 1215 | 90 | 765 | 24,47 | 30,00 | 35,32 | 36,80 | 45,00 | 54,26 | 65,16 |

1 – тройник сварной; 2 – переход(ы); 3 – труба из полиэтилена, соответствующая переходу по диаметру, SDR (d и e) и типу полиэтилена (длину трубы определяет 
потребитель при заказе)

Рисунок 9 – Пример сборной соединительной детали.
Тройник сварной переходный

Таблица 7б – Ориентировочные размеры и расчетная масса тройника сварного переходного		Размеры в миллиметрах

| Обозначение | d* | d1* | Lmin* | L1* | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
| 315х110 | 315 | 110 | 1230 | 1315 | 25,07 | 29,65 | 34,04 | 35,26 | 42,09 | 49,79 |
| 315х160 | 315 | 160 | 1230 | 1115 | 24,03 | 28,61 | 33,00 | 34,22 | 41,05 | 48,75 |
| 315х225 | 315 | 160 | 1230 | 870 | 21,11 | 25,69 | 30,08 | 31,30 | 38,13 | 45,83 |
| 400х110 | 400 | 110 | 1400 | 1530 | 42,94 | 51,56 | 59,66 | 61,89 | 74,49 | 89,04 |
| 400х160 | 400 | 160 | 1400 | 1340 | 41,90 | 50,52 | 58,62 | 60,85 | 73,45 | 88.00 |
| 400х225 | 400 | 225 | 1400 | 1090 | 38,98 | 47,60 | 55,70 | 57,93 | 70,53 | 85,08 |
| 400х315 | 400 | 315 | 1400 | 995 | 37,34 | 45,77 | 53,68 | 55,86 | 68,18 | 82,43 |
| 500х110 | 500 | 110 | 1700 | 1850 | 78,98 | 95,74 | 111,1 | 115,9 | 139,7 | 167,4 |
| 500х160 | 500 | 160 | 1700 | 1660 | 77,94 | 94,70 | 110,1 | 114,8 | 138,7 | 166,4 |
| 500х225 | 500 | 225 | 1700 | 1410 | 75,02 | 91,78 | 107,2 | 111,9 | 135,8 | 163,4 |
| 500х315 | 500 | 315 | 1700 | 1310 | 73,40 | 89,95 | 105,2 | 109,8 | 133,4 | 160,8 |
| 500х400 | 500 | 400 | 1700 | 1220 | 71,19 | 87,46 | 102,3 | 106,9 | 129,9 | 156,6 |
| 630х110 | 630 | 110 | 2870 | 2630 | 203,0 | 247,3 | 289,8 | 302,4 | 366,6 | 443,4 |
| 630х160 | 630 | 160 | 2870 | 2440 | 202,0 | 246,2 | 288,8 | 301,4 | 365,6 | 442,4 |
| 630х225 | 630 | 225 | 2870 | 2190 | 199,0 | 243,3 | 285,8 | 298,5 | 362,7 | 439,4 |
| 630х315 | 630 | 315 | 2870 | 2095 | 197,4 | 241,5 | 283,8 | 296,4 | 360,3 | 436,8 |
| 630х400 | 630 | 400 | 2870 | 2000 | 195,2 | 239,0 | 281,0 | 293,5 | 356,8 | 432,6 |
| 630х500 | 630 | 500 | 2870 | 1880 | 190,4 | 233,5 | 274,8 | 287,1 | 349,4 | 424,2 |
| Примечание – Длина Lmin* и L1* уточняется при заказе |

Пункт 1.6.2. Заменить слова: «и труднодоступные районы» на «и приравненные к ним местности».

Пункт 3.3. Таблица 10. Графа «Наименование показателя». Показатель 2 изложить в новой редакции: «2 Размеры деталей».

Пункт 4.2. Заменить слова: «с приложением Б» на «с приложением А».

Пункт 4.3.1. Первое предложение дополнить словами: «по ГОСТ Р ИСО 3126».

Пункт 4.3.2 изложить в новой редакции:

«4.3.2 Размеры ℓ, а, L, L1, Z на рисунках 1–9 измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502».

Пункт 4.5. Первый абзац. Заменить ссылку «по ГОСТ 24157» на «по ГОСТ Р 52779, приложение В»;

третий абзац дополнить словами: «затем закрепляют в зажимы испытательной машины и растягивают со скоростью (5 ± 1) мм/мин до момента разрушения».

Пункт 6.1. Третий абзац. После слов «по ТУ 2248-025-00203536» дополнить словами: «ТУ 2248-002-73011750», после слов «по ТУ 6-19-359» – словами: «ТУ 2248-006-59355492».

Пункт 7.2. Исключить слово «хранения».

Приложение А. Пункт А.2. После слов «SDR каждого вида:»изложить в новой редакции: «по 1.3.1»;

пункт А.6. После слов «внешнего вида» дополнить словами: «с недопустимыми видами дефектов».

Приложение Б изложить в новой редакции:

Приложение Б

(справочное)

Опоры соединительных деталей при прокладке трубопроводов

Б.1 Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.

Расчет дополнительных усилий рекомендуется проводить с учетом размеров трубопровода, конструкции соединительных деталей и номинального давления.

Дополнительное усилие в отводе, воспринимаемое опорой, определяют по формуле

R1 = 0,5·10-4πd2·РN·sin(ά/2), 					(Б.1)

где R1 – усилие, кН;

d – внутренний диаметр трубы, мм;

РN – номинальное давление воды, бар;

ά – угол изгиба отвода.

Для сварных тройников усилие, воспринимаемое опорой, рассчитывают по формуле

R2= 0,25·10-4πd2·РN,						Б.2)

где R2 – усилие, кН;

d – внутренний диаметр трубы, мм;

РN – номинальное давление воды, бар;

Площадь плоскости опоры S (рисунки Б1–Б3), опирающейся на стенку траншеи, определяют по формуле

S = R/σгр, 						(Б.3)

где R – усилие, кН;

σгр – прочность грунта, кН/м2.

Прочность грунта может быть, определена на основании испытаний в соответствии с ГОСТ 12248. Опоры из бетона должны устанавливаться на твердый и тщательно уплотненный грунт.

Остальные размеры опор, определяют исходя из геометрии соединительных деталей. Концы сварных соединений деталей с трубами должны находиться вне опоры.

Б.2 На рисунках Б.1–Б.3 и в таблицах Б.1–Б.3. приведены схемы опор тройника и отводов 30º и 90º, размеры которых рассчитаны для трубопроводов из ПЭ 80 (SDR 9, номинальное давление 16 бар) и прочности грунта 200 кН/м2.

Толщина слоя бетона h на рисунках Б.1–Б.3 должна быть не менее 150 мм.

Рисунок Б.1 – Опора для тройника

| Таблица Б.1 |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | b, м | Н, м |
| 90–180 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 200–250 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 280–355 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| 400–500 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,2 |
| 560, 630 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,4 |
| 710 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
| 800 | 1,60 | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
| 900 | 1,80 | 2,2 | 1,7 | 2,1 |
| 1000 | 2,00 | 2,5 | 1,9 | 2,3 |
| 1200 | 2,40 | 3,0 | 2,2 | 2,8 |

Рисунок Б.2 – Опора для отводов 15º, 30º, 45º и 60º

| Таблица Б.2 – Размеры опоры для отвода 30º |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | b, м | Н, м |
| 90–180 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| 200–250 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
| 280–355 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,6 |
| 400–500 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
| 560, 630 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 1,0 |
| 710, 800 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 1,2 |
| 900 | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 1,4 |
| 1000 | 2,2 | 2,3 | 0,9 | 1,5 |
| 1200 | 2,6 | 2,7 | 1,0 | 1,8 |

Рисунок Б.3 – Опора для отводов 90º

| Таблица Б.3 – Размеры опоры для отводов 90º |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | H, м |
| 90-180 | 0, 8 | 0, 7 | 0, 5 |
| 200-250 | 1,0 | 0,9 | 0,5 |
| 280-355 | 1,4 | 1,2 | 0,7 |
| 400-500 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
| 560, 630 | 2,3 | 2,0 | 1,6 |
| 710 | 2,3 | 2,6 | 1,7 |
| 800 | 2,6 | 3,0 | 1,9 |
| 900 | 2,9 | 3,3 | 2,2 |
| 1000 | 3,2 | 3,7 | 2,4 |
| 1200 | 3,9 | 4,5 | 2,9 |

Приложение В. Заменить ссылку на ГОСТ 15846-79 и его наименование, дополнить ссылками:

| Обозначение документа | Наименование документа | Номер пункта, подпункта, приложения |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, ааркировка, транспортирование и хранение | 1.6.2 |
| ГОСТ 12248-96 | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» | Приложение Б |
| ГОСТ Р ИСО 3126-2007 | Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода | 4.3.1 |
| ГОСТ Р 52779-2007 (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) | Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия | 4.5 |
| ТУ 2248-002-73011750-2006 | Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов | 6.1 |
| ТУ 2248-006-59355492-2006 | Детали соединительные из полиэтилена литьевые для напорных трубопроводов | 6.1 |

Виды, конструкция и размеры сварных деталей по 
ТУ 2248-005-59355492-2005, выпускаемых Климовским трубным заводом

Сварные соединительные  детали – тройники, отводы и втулки с удлиненным хвостовиком изготовляют сваркой встык из труб по ГОСТ 18599.

Соединительные детали изготовляют следующих видов:

- тройник сварной (рисунок 1);

- отвод 15º сварной (рисунок 2);

- отвод 30º сварной (рисунок 2);

- отвод 45º сварной (рисунок 3);

- отвод 60º сварной (рисунок 4);

- отвод 90º сварной (рисунок 5);

- отвод 90º сварной двухсекционный (рисунок 6);

- втулка под фланец с удлиненным хвостовиком сварная (рисунок 7).

Конструкция и размеры соединительных деталей должны соответствовать рисункам 1–7 и таблицам 1–7. Расчетная масса соединительных деталей, приведенная в таблицах 1-7, вычислена при плотности полиэтилена 950 кг/м3 по номинальным размерам. При плотности полиэтилена ρ, отличающейся от 950 кг/м3, значения, приведенные в таблицах 1–7,  умножают на коэффициент К = ρ/ 950.

Размеры и расчетная масса соединительных деталей, обозначенные на рисунках 1–7 и в таблицах 1–7  знаком " * ", – для справки.

Присоединительные размеры соединительных деталей, должны соответствовать размерам труб, из которых они изготовлены.

Рисунок 1 – Тройник сварной

Таблица 1 – Размеры и расчетная масса тройника

Размеры в миллиметрах

| d* | ℓ | L | Расчетная масса *, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред откл. ( | Номин. | Пред откл. ( | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 90 | 285 | 10 | 480 | 20 | 0,60 | 0,74 | 0,87 | 0,90 | 1,11 | 1,35 | 1,61 |
| 110 | 315 | 10 | 520 | 20 | 0,97 | 1,19 | 1,40 | 1,45 | 1,78 | 2,16 | 2,59 |
| 125 | 338 | 10 | 550 | 20 | 1,32 | 1,62 | 1,91 | 1,97 | 2,43 | 2,94 | 3,52 |
| 140 | 360 | 10 | 580 | 20 | 1,73 | 2,12 | 2,51 | 2,59 | 3,19 | 3,87 | 4,62 |
| 160 | 390 | 10 | 620 | 20 | 2,40 | 2,95 | 3,43 | 3,60 | 4,42 | 5,37 | 6,41 |
| 180 | 420 | 10 | 660 | 20 | 3,22 | 3,95 | 4,66 | 4,82 | 5,93 | 7,19 | 8,60 |
| 200 | 450 | 15 | 700 | 30 | 4,19 | 5,14 | 6,08 | 6,28 | 7,73 | 9,37 | 11,2 |
| 225 | 488 | 15 | 750 | 30 | 5,92 | 6,95 | 8,21 | 8,48 | 10,4 | 12,7 | 15,1 |
| 250 | 625 | 20 | 1000 | 40 | 9,49 | 11,6 | 13,7 | 14,2 | 17,5 | 21,2 | 25,3 |
| 280 | 670 | 20 | 1060 | 40 | 12,6 | 15,4 | 18,2 | 18,8 | 23,1 | 28,0 | 33,5 |
| 315 | 773 | 20 | 1230 | 40 | 18,5 | 22,7 | 26,8 | 27,7 | 34,1 | 41,3 | 49,4 |
| 355 | 833 | 30 | 1310 | 60 | 24,9 | 30,5 | 36,1 | 37,3 | 45,8 | 55,6 | 66,5 |
| 400 | 900 | 30 | 1400 | 60 | 33,6 | 41,2 | 48,6 | 50,2 | 61,8 | 75,0 | 89,6 |
| 450 | 975 | 30 | 1500 | 60 | 45,3 | 55,5 | 65,6 | 67,8 | 83,4 | 101 | 121 |
| 500 | 1100 | 40 | 1700 | 80 | 63,5 | 77,8 | 92,0 | 95,0 | 117 | 142 | 169 |
| 560 | 1190 | 40 | 1820 | 80 | 84,8 | 104 | 123 | 127 | 156 | 190 | – |
| 630 | 1750 | 50 | 2870 | 100 | 175 | 214 | 253 | 262 | 322 | 391 | - |
| 710 | 1850 | 50 | 2990 | 100 | 230 | 282 | 333 | 344 | 423 | 514 | - |
| 800 | 1900 | 50 | 3000 | 100 | 290 | 355 | 420 | 434 | 533 | 647 | - |
| 900 | 1950 | 60 | 3000 | 120 | 362 | 444 | 525 | 542 | - | - | - |
| 1000 | 2150 | 70 | 3300 | 140 | 491 | 602 | 712 | 735 | - | - | - |
| 1200 | 2300 | 70 | 3400 | 140 | 715 | 877 | 1037 | - | - | - | - |

Рисунок 2 – Отвод 15º сварной, отвод 30º сварной

Таблица 2.1 – Размеры и расчетная масса отвода 15º

Размеры в миллиметрах

| d | ℓ | Z | Z1* | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл. ( | Номин. | Пред. Откл .( |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR117,6 | SDR 17 | SDR113,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 90 | 175 | 7 | 344 | 13 | 356 | 0,32 | 0,40 | 0,47 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,86 |
| 110 | 175 | 7 | 344 | 13 | 358 | 0,49 | 0,60 | 0,71 | 0,73 | 0,90 | 1,09 | 1,30 |
| 125 | 180 | 7 | 354 | 13 | 370 | 0,65 | 0,80 | 0,94 | 0,97 | 1,20 | 1,45 | 1,73 |
| 140 | 185 | 7 | 364 | 13 | 382 | 0,84 | 1,03 | 1,22 | 1,26 | 1,55 | 1,88 | 2,24 |
| 160 | 190 | 7 | 374 | 13 | 394 | 1,13 | 1,39 | 1,64 | 1,70 | 2,09 | 2,53 | 3,03 |
| 180 | 193 | 7 | 380 | 13 | 403 | 1,47 | 1,80 | 2,12 | 2,19 | 2,70 | 3,27 | 3,91 |
| 200 | 198 | 7 | 390 | 13 | 415 | 1,86 | 2,29 | 2,70 | 2,79 | 3,43 | 4,17 | 4,98 |
| 225 | 203 | 8 | 400 | 15 | 428 | 2,43 | 2,98 | 3,53 | 3,64 | 4,48 | 5,44 | 6,50 |
| 250 | 310 | 10 | 610 | 19 | 642 | 4,50 | 5,52 | 6,53 | 6,74 | 8,3 | 10,07 | 12,03 |
| 280 | 310 | 10 | 610 | 19 | 646 | 5,68 | 6,97 | 8,24 | 8,51 | 10,5 | 12,7 | 15,2 |
| 315 | 360 | 10 | 708 | 19 | 748 | 8,34 | 10,2 | 12,1 | 12,5 | 15,4 | 18,6 | 22,3 |
| 355 | 360 | 10 | 708 | 19 | 754 | 10,7 | 13,1 | 15,5 | 16,0 | 19,7 | 23,8 | 28,5 |
| 400 | 368 | 10 | 723 | 19 | 775 | 13,9 | 17,1 | 20,2 | 20,9 | 25,7 | 31,1 | 37,2 |
| 450 | 425 | 10 | 836 | 19 | 894 | 20,3 | 24,9 | 29, 5 | 30,4 | 37,4 | 45,4 | 54,3 |
| 500 | 433 | 10 | 851 | 19 | 916 | 25,7 | 31,5 | 37,3 | 38,5 | 47,4 | 57,5 | 68,7 |
| 560 | 443 | 10 | 871 | 19 | 943 | 33,2 | 40,7 | 48,1 | 49,7 | 61,2 | 74,2 | – |
| 630 | 450 | 15 | 885 | 29 | 966 | 43,1 | 52,8 | 62,4 | 64,5 | 79,3 | 96,2 | – |
| 710 | 680 | 20 | 1337 | 39 | 1429 | 80,9 | 99,2 | 117,2 | 121,1 | 149,0 | 180,7 | – |
| 800 | 720 | 20 | 1415 | 39 | 1519 | 109,2 | 133,9 | 158,2 | 163,4 | 201,1 | 243,9 | – |
| 900 | 780 | 20 | 1533 | 39 | 1650 | 150,1 | 184,1 | 217,5 | 224,7 | - | - | - |
| 1000 | 830 | 30 | 1632 | 59 | 1761 | 197,8 | 242,5 | 286,6 | 296,1 | - | - | - |
| 1200 | 880 | 30 | 1730 | 59 | 1885 | 304,8 | 373,8 | 441,7 | - | - | - | - |

Таблица 2.2 – Размеры и расчетная масса отвода 30º

Размеры в миллиметрах

| d | ℓ | Z | Z1* | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл. ( | Номин. | Пред. откл. ( |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR117,6 | SDR 17 | SDR13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 90 | 175 | 7 | 327 | 13 | 349 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,89 |
| 110 | 175 | 7 | 327 | 13 | 354 | 0,51 | 0,62 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 1,13 | 1,35 |
| 125 | 180 | 7 | 336 | 13 | 367 | 0,68 | 0,83 | 0,98 | 1,02 | 1,25 | 1,52 | 1,81 |
| 140 | 185 | 7 | 345 | 13 | 380 | 0,88 | 1,08 | 1,28 | 1,32 | 1,62 | 1,97 | 2,35 |
| 160 | 190 | 7 | 355 | 13 | 395 | 1,19 | 1,47 | 1,73 | 1,79 | 2,20 | 2,67 | 3,19 |
| 180 | 193 | 7 | 360 | 13 | 405 | 1,55 | 1,90 | 2,25 | 2,32 | 2,86 | 3,47 | 4,15 |
| 200 | 198 | 7 | 369 | 13 | 419 | 1,98 | 2,43 | 2,88 | 2,97 | 3,66 | 4,44 | 5,30 |
| 225 | 203 | 8 | 379 | 15 | 435 | 2,61 | 3,20 | 3,78 | 3,90 | 4,80 | 5,82 | 6,96 |
| 250 | 310 | 10 | 578 | 19 | 641 | 4,74 | 5,81 | 6,87 | 7,09 | 8,73 | 10,6 | 12,7 |
| 280 | 310 | 10 | 578 | 19 | 648 | 6,01 | 7,38 | 8,72 | 9,00 | 11,1 | 13,4 | 16,1 |
| 315 | 360 | 10 | 672 | 19 | 751 | 8,81 | 10,8 | 12,8 | 13,2 | 16,2 | 19,7 | 23,5 |
| 355 | 360 | 10 | 672 | 19 | 761 | 11,3 | 13,9 | 16,4 | 17,0 | 20,9 | 25,3 | 30,3 |
| 400 | 368 | 10 | 687 | 19 | 787 | 14,9 | 18,3 | 21,6 | 22,3 | 27,4 | 33,3 | 39,8 |
| 450 | 425 | 10 | 793 | 19 | 906 | 21,7 | 26,6 | 31,4 | 32,5 | 40,0 | 48,5 | 57,9 |
| 500 | 433 | 10 | 808 | 19 | 933 | 27,6 | 33,8 | 40,0 | 41,3 | 50,8 | 61,7 | 73,7 |
| 560 | 443 | 10 | 827 | 19 | 967 | 35,9 | 44,0 | 52,0 | 53,7 | 66,1 | 80,1 | – |
| 630 | 450 | 15 | 840 | 29 | 997 | 46,8 | 57,4 | 67,9 | 70,1 | 86,3 | 105,6 | – |
| 710 | 735 | 20 | 1372 | 39 | 1549 | 92,4 | 113,3 | 133,9 | 138,3 | 170,2 | 206,4 | – |
| 800 | 770 | 20 | 1437 | 39 | 1637 | 123,9 | 152,0 | 179,6 | 185,5 | 228,3 | 276,9 | – |
| 900 | 820 | 20 | 1530 | 39 | 1755 | 168,2 | 206,2 | 243,7 | 251,8 | – | – | – |
| 1000 | 870 | 30 | 1623 | 59 | 1873 | 221,6 | 271,8 | 321,2 | 331,8 | – | – | – |
| 1200 | 905 | 30 | 1689 | 59 | 1989 | 338,8 | 415,5 | 490,9 | – | – | – | – |

Рисунок 3 – Отвод 45º сварной

Таблица 3 – Размеры и расчетная масса отвода 45º

Размеры в миллиметрах

| d* | ℓ | a | Z | Z1 * | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл.( | Номин. | Пред.откл. ( | Номин. | Пред.откл. ( |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR17,6 | SDR 17 | SDR13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 90 | 175 | 7 | 105 | 3 | 363 | 15 | 394 | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,61 | 0,75 | 0,91 | 1,09 |
| 110 | 175 | 7 | 110 | 3 | 360 | 15 | 399 | 0,61 | 0,75 | 0,89 | 0,92 | 1,13 | 1,37 | 1,64 |
| 125 | 180 | 7 | 125 | 3 | 377 | 15 | 421 | 0,84 | 1,03 | 1,21 | 1,25 | 1,54 | 1,87 | 2,23 |
| 140 | 185 | 7 | 150 | 3 | 403 | 15 | 452 | 1,12 | 1,38 | 1,63 | 1,68 | 2,07 | 2,51 | 3,0 |
| 160 | 190 | 7 | 170 | 4 | 423 | 16 | 479 | 1,55 | 1,91 | 2,25 | 2,33 | 2,86 | 3,47 | 4,15 |
| 180 | 193 | 7 | 185 | 4 | 434 | 16 | 498 | 2,04 | 2,50 | 2,96 | 3,06 | 3,76 | 4,56 | 5,45 |
| 200 | 198 | 7 | 205 | 7 | 454 | 18 | 525 | 2,65 | 3,25 | 3,84 | 3,97 | 4,89 | 5,93 | 7,09 |
| 225 | 203 | 8 | 240 | 7 | 486 | 18 | 565 | 3,61 | 4,43 | 5,23 | 5,4 | 6,65 | 8,07 | 9,64 |
| 250 | 310 | 10 | 265 | 8 | 682 | 25 | 771 | 6,11 | 7,49 | 8,85 | 9,14 | 11,3 | 13,6 | 16,3 |
| 280 | 310 | 10 | 270 | 8 | 676 | 25 | 775 | 7,7 | 9,44 | 11,2 | 11,5 | 14,2 | 17,2 | 20,6 |
| 315 | 360 | 10 | 300 | 8 | 776 | 25 | 887 | 11,2 | 13,7 | 16,2 | 16,7 | 20,6 | 25,0 | 29,8 |
| 355 | 360 | 10 | 330 | 8 | 789 | 25 | 914 | 14,6 | 17,9 | 21,2 | 21,9 | 26,9 | 32,6 | 39,0 |
| 400 | 368 | 10 | 365 | 10 | 818 | 26 | 960 | 19,4 | 23,8 | 28,2 | 29,1 | 35,8 | 43,5 | 51,9 |
| 450 | 375 | 10 | 415 | 10 | 858 | 26 | 1017 | 26,1 | 31,9 | 37,7 | 39,0 | 48,0 | 58,2 | 69,5 |
| 500 | 433 | 10 | 460 | 10 | 980 | 26 | 1157 | 36,6 | 44,9 | 53,1 | 54,8 | 67,4 | 81,8 | 97,7 |
| 560 | 443 | 10 | 510 | 10 | 1022 | 26 | 1220 | 48,3 | 59,3 | 70,1 | 72,3 | 89,0 | 108 | – |
| 630 | 450 | 15 | 565 | 10 | 1059 | 35 | 1281 | 64,2 | 78,7 | 93,0 | 96,1 | 118 | 143 | – |
| 710 | 800 | 20 | 1000 | 30 | 2029 | 62 | 2280 | 145 | 177 | 210 | 217 | 266 | 323 | – |
| 800 | 850 | 20 | 1030 | 30 | 2109 | 62 | 2391 | 193 | 237 | 280 | 289 | 355 | 431 | – |
| 900 | 950 | 20 | 1090 | 30 | 2298 | 62 | 2616 | 267 | 328 | 387 | 400 | – | – | – |
| 1000 | 950 | 20 | 1150 | 40 | 2317 | 71 | 2670 | 337 | 412 | 487 | 504 | – | – | – |
| 1200 | 1100 | 30 | 1210 | 40 | 2555 | 71 | 2979 | 542 | 665 | 785 | – | – | – | – |

Рисунок 4 – Отвод 60º сварной

Таблица 4 – Размеры и расчетная масса отвода 60º

Размеры в миллиметрах

| d* | ℓ | a | Z | Z1* | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл.+ | Номин. | Пр..откл. + | Номин. | Пред.откл.± |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 90 | 175 | 7 | 113 | 3 | 319 | 13 | 358 | 0,41 | 0,51 | 0,60 | 0,62 | 0,76 | 0,93 | 1,11 |
| 110 | 175 | 7 | 119 | 3 | 315 | 13 | 362 | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 0,94 | 1,15 | 1,40 | 1,67 |
| 125 | 180 | 7 | 137 | 3 | 331 | 13 | 385 | 0,84 | 0,86 | 1,05 | 1,28 | 1,24 | 1,58 | 1,92 |
| 140 | 185 | 7 | 160 | 4 | 351 | 16 | 412 | 1,15 | 1,41 | 1,66 | 1,72 | 2,11 | 2,56 | 3,06 |
| 160 | 190 | 7 | 185 | 4 | 371 | 16 | 440 | 1,60 | 1,96 | 2,31 | 2,39 | 2,94 | 3,57 | 4,26 |
| 180 | 193 | 7 | 205 | 7 | 383 | 17 | 461 | 2,11 | 2,59 | 3,06 | 3,16 | 3,89 | 4,72 | 5,64 |
| 200 | 198 | 7 | 225 | 7 | 399 | 17 | 486 | 2,74 | 3,36 | 3,97 | 4,10 | 5,05 | 6,13 | 7,32 |
| 225 | 203 | 8 | 260 | 8 | 425 | 19 | 523 | 3,72 | 4,56 | 5,39 | 5,57 | 6,85 | 8,32 | 9,94 |
| 250 | 310 | 10 | 285 | 8 | 596 | 22 | 704 | 6,24 | 7,66 | 9,05 | 9,35 | 11,5 | 14,0 | 16,7 |
| 280 | 310 | 10 | 295 | 8 | 591 | 22 | 712 | 7,92 | 9,71 | 11,5 | 11,9 | 14,6 | 17,7 | 21,2 |
| 315 | 360 | 10 | 320 | 8 | 671 | 22 | 807 | 11,4 | 14,0 | 16,5 | 17,1 | 21,0 | 25,5 | 30,4 |
| 355 | 360 | 10 | 365 | 10 | 691 | 24 | 845 | 15,1 | 18,5 | 21,9 | 22,6 | 27,8 | 33,7 | 40,3 |
| 400 | 368 | 10 | 405 | 10 | 717 | 24 | 890 | 20,2 | 24,7 | 29,2 | 30,2 | 37,1 | 45,1 | 53,8 |
| 450 | 375 | 10 | 460 | 10 | 752 | 24 | 947 | 27,1 | 33,2 | 39,2 | 40,5 | 49,8 | 60,5 | 72,2 |
| 500 | 433 | 10 | 510 | 10 | 859 | 24 | 1076 | 38,0 | 46,6 | 55,1 | 56,8 | 70,0 | 84,9 | 101 |
| 560 | 443 | 10 | 565 | 10 | 894 | 24 | 1136 | 50,2 | 61,6 | 72,8 | 75,2 | 92,5 | 112 | – |
| 630 | 450 | 15 | 625 | 15 | 924 | 36 | 1197 | 66,8 | 81,9 | 96,8 | 100 | 123 | 355 | – |
| 710 | 850 | 20 | 1160 | 40 | 1950 | 65 | 2258 | 159 | 195 | 231 | 238 | 293 | 472 | – |
| 800 | 900 | 20 | 1190 | 40 | 2009 | 65 | 2356 | 211 | 259 | 306 | 316 | 389 | – | – |
| 900 | 900 | 20 | 1260 | 40 | 2024 | 65 | 2413 | 274 | 335 | 396 | 410 | – | – | – |
| 1000 | 950 | 30 | 1320 | 50 | 2104 | 88 | 2537 | 355 | 436 | 515 | 532 | – | – | – |
| 1200 | 1000 | 30 | 1400 | 50 | 2156 | 88 | 2675 | 540 | 663 | 783 | – | – | – | – |

Рисунок 5 – Отвод 90º сварной

Таблица 5 – Размеры и расчетная масса отвода 90º

Размеры в миллиметрах

| d* | ℓ | a | Z | Z1 | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред. откл. ± | Номин. | Пред. откл. ± | Номин. | Пред. откл. ± |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 90 | 185 | 7 | 150 | 4 | 238 | 10 | 283 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,70 | 0,86 | 1,04 | 1,24 |
| 110 | 185 | 7 | 170 | 4 | 240 | 10 | 295 | 0,72 | 0,88 | 1,05 | 1,08 | 1,33 | 1,61 | 1,93 |
| 125 | 190 | 7 | 170 | 7 | 237 | 12 | 299 | 0,95 | 1,16 | 1,37 | 1,42 | 1,75 | 2,12 | 2,53 |
| 140 | 195 | 7 | 215 | 7 | 264 | 12 | 334 | 1,31 | 1,61 | 1,90 | 1,96 | 2,41 | 2,92 | 3,50 |
| 160 | 200 | 8 | 245 | 8 | 279 | 14 | 359 | 1,82 | 2,23 | 2,64 | 2,73 | 3,36 | 4,07 | 4,87 |
| 180 | 203 | 8 | 265 | 8 | 284 | 14 | 374 | 2,40 | 2,94 | 3,48 | 3,59 | 4,42 | 5,36 | 6,41 |
| 200 | 208 | 8 | 290 | 8 | 295 | 14 | 395 | 3,12 | 3,82 | 4,52 | 4,67 | 5,74 | 6,97 | 8,32 |
| 225 | 213 | 8 | 320 | 10 | 307 | 15 | 419 | 4,17 | 5,11 | 6,04 | 6,24 | 7,68 | 9,32 | 11,1 |
| 250 | 310 | 10 | 345 | 10 | 407 | 17 | 532 | 6,66 | 8,16 | 9,65 | 9,97 | 12,26 | 14,88 | 17,78 |
| 280 | 320 | 10 | 365 | 10 | 413 | 17 | 553 | 8,70 | 10,66 | 12,6 | 13,1 | 16,1 | 19,4 | 23,2 |
| 315 | 370 | 10 | 380 | 10 | 453 | 17 | 611 | 12,3 | 15,1 | 17,8 | 18,4 | 22,6 | 27,4 | 32,8 |
| 355 | 370 | 10 | 455 | 10 | 483 | 17 | 660 | 16,2 | 20,4 | 24,1 | 24,9 | 30,6 | 37,2 | 44,4 |
| 400 | 378 | 10 | 500 | 10 | 496 | 17 | 696 | 22,2 | 27,2 | 32,1 | 33,2 | 40,9 | 49,6 | 59,2 |
| 450 | 385 | 10 | 570 | 10 | 523 | 17 | 748 | 30,0 | 36,7 | 43,4 | 44,8 | 55,2 | 66,9 | 80,0 |
| 500 | 443 | 10 | 625 | 20 | 591 | 24 | 841 | 41,7 | 51,1 | 60,4 | 62,4 | 76,8 | 93,2 | 111,4 |
| 560 | 453 | 15 | 695 | 20 | 615 | 29 | 895 | 55,4 | 68,0 | 80,3 | 83,0 | 103 | 124 | – |
| 630 | 460 | 15 | 770 | 20 | 634 | 29 | 949 | 74,1 | 90,8 | 107 | 111 | 136 | 165 | – |
| 710 | 950 | 20 | 1490 | 50 | 1582 | 55 | 1937 | 189 | 231 | 273 | 282 | 347 | 422 | – |
| 800 | 1000 | 20 | 1540 | 50 | 1615 | 55 | 2015 | 250 | 307 | 362 | 374 | 460 | 559 | – |
| 900 | 1000 | 30 | 1600 | 50 | 1599 | 65 | 2049 | 322 | 395 | 466 | 482 | – | – | – |
| 1000 | 1050 | 30 | 1650 | 60 | 1626 | 91 | 2126 | 414 | 508 | 600 | 620 | – | – | – |
| 1200 | 1100 | 30 | 1750 | 60 | 1630 | 91 | 2230 | 628 | 770 | 910 | - | – | – | – |

Рисунок 6 – Отвод 90º сварной двухсекционный

Таблица 6 –  Размеры и расчетная масса отвода 90º сварного двухсекционного

Размеры в миллиметрах

| d* | ℓ | a | Z | Z1 * | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл. ± | Номин. | Пред.откл. ± | Номин. | Пред.откл. ± |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR17,6 | SDR 17 | SDR13,6 | SDR 11 | SDR9 |
| 90 | 175 | 7 | 113 | 3 | 263 | 11 | 308 | 0,49 | 0,61 | 0,71 | 0,74 | 0,91 | 1,10 | 1,32 |
| 110 | 175 | 7 | 119 | 3 | 257 | 11 | 312 | 0,75 | 0,91 | 1,08 | 1,12 | 1,37 | 1,67 | 1,99 |
| 125 | 180 | 7 | 137 | 3 | 276 | 11 | 338 | 1,04 | 1,27 | 1,50 | 1,55 | 1,91 | 2,31 | 2,77 |
| 140 | 185 | 7 | 160 | 4 | 301 | 12 | 371 | 1,41 | 1,73 | 2,05 | 2,11 | 2,60 | 3,15 | 3,77 |
| 160 | 190 | 7 | 185 | 4 | 326 | 12 | 406 | 2,00 | 2,45 | 2,90 | 2,99 | 3,68 | 4,47 | 5,34 |
| 180 | 193 | 7 | 205 | 7 | 341 | 17 | 431 | 2,67 | 3,28 | 3,87 | 4,0 | 4,93 | 5,98 | 7,14 |
| 200 | 198 | 7 | 225 | 7 | 359 | 17 | 459 | 3,50 | 4,29 | 5,07 | 5,24 | 6,44 | 7,82 | 9,34 |
| 225 | 203 | 8 | 260 | 8 | 393 | 19 | 506 | 4,84 | 5,93 | 7,01 | 7,24 | 8,91 | 10,8 | 12,9 |
| 250 | 310 | 10 | 285 | 8 | 508 | 21 | 641 | 7,75 | 9,50 | 11,2 | 11,6 | 14,2 | 17,3 | 20,7 |
| 280 | 310 | 10 | 295 | 8 | 516 | 21 | 648 | 9,82 | 12,1 | 14,2 | 14,7 | 18,1 | 22,0 | 26,2 |
| 315 | 360 | 10 | 320 | 8 | 567 | 21 | 724 | 14,0 | 17,1 | 20,2 | 20,9 | 25,7 | 31,2 | 37,3 |
| 355 | 360 | 10 | 365 | 10 | 599 | 24 | 776 | 18,9 | 23,1 | 27,3 | 28,2 | 34,7 | 42,1 | 50,3 |
| 400 | 368 | 10 | 405 | 10 | 628 | 24 | 828 | 25,4 | 31,2 | 36,8 | 38,1 | 46,8 | 56,8 | 67,9 |
| 450 | 375 | 10 | 460 | 10 | 674 | 24 | 899 | 34,6 | 42,5 | 50,2 | 51,8 | 63,8 | 77,4 | 92,5 |
| 500 | 433 | 10 | 510 | 10 | 764 | 24 | 1014 | 48,3 | 59,3 | 70,1 | 72,4 | 89,1 | 108 | 129 |
| 560 | 443 | 10 | 565 | 10 | 805 | 24 | 1085 | 64,6 | 79,2 | 93,6 | 96,7 | 119 | 144 | – |
| 630 | 450 | 15 | 625 | 10 | 843 | 29 | 1158 | 86,8 | 106 | 126 | 130 | 160 | 194 | – |
| 710 | 850 | 20 | 1160 | 40 | 1915 | 75 | 2270 | 213 | 261 | 309 | 319 | 393 | 476 | – |
| 800 | 900 | 20 | 1190 | 40 | 1940 | 75 | 2340 | 280 | 344 | 406 | 419 | 516 | 626 | – |
| 900 | 900 | 20 | 1260 | 40 | 1962 | 75 | 2412 | 365 | 447 | 528 | 546 | – | – | – |
| 1000 | 950 | 30 | 1320 | 50 | 2021 | 98 | 2521 | 472 | 578 | 683 | 706 | – | – | – |
| 1200 | 1000 | 30 | 1400 | 50 | 2034 | 98 | 2634 | 712 | 873 | 1032 | - | – | – | – |

H

ℓ

L

Рисунок 7 – Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком

Таблица 7 – Размеры и расчетная масса втулки под фланец с удлиненным
         хвостовиком

Размеры в миллиметрах

| d* | ℓ | L | D | H | Расчетная масса*, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номин. | Пред.откл. ± | Номин. | Пред.откл.± |  |  | SDR 26 | SDR 21 | SDR117,6 | SDR 17 | SDR13,6 | SDR 11 |
| 250 | 400 | 10 | 500 | 10 | 320 | 35 | 4,77 | 5,55 | 6,32 | 6,52 | 7,68 | 9,02 |
| 280 | 400 | 10 | 500 | 10 | 320 | 35 | 5,00 | 6,03 | 6,96 | 7,06 | 8,67 | 10,4 |
| 315 | 400 | 10 | 500 | 10 | 370 | 35 | 6,63 | 7,87 | 9,09 | 9,43 | 11,3 | 13,4 |
| 355 | 400 | 15 | 520 | 15 | 430 | 50 | 9,2 | 10,8 | 12,4 | 12,9 | 15,3 | 18,1 |
| 400 | 600 | 15 | 715 | 15 | 482 | 50 | 15,6 | 18,5 | 21,3 | 22,1 | 26,2 | 31,2 |
| 450 | 600 | 15 | 730 | 15 | 585 | 50 | 23,9 | 27,4 | 31,2 | 32,3 | 37,7 | 44,1 |
| 500 | 600 | 20 | 715 | 20 | 585 | 60 | 24,0 | 28,7 | 32,9 | 34,2 | 40,7 | 48,4 |
| 560 | 600 | 20 | 730 | 20 | 685 | 60 | 33,5 | 39,4 | 44,9 | 46,5 | 56,0 | 64,8 |
| 630 | 600 | 20 | 715 | 20 | 685 | 60 | 34,5 | 41,8 | 48,6 | 50,7 | 61,1 | 73,3 |
| 710 | 1000 | 20 | 1120 | 20 | 800 | 60 | 68,5 | 83,1 | 96,5 | 101 | 121 | 146 |
| 800 | 1000 | 20 | 1120 | 20 | 905 | 60 | 87 | 106 | 122 | 128 | 154 | 185 |
| 900 | 1000 | 30 | 1120 | 30 | 1005 | 60 | 109 | 132 | 154 | 160 | 194 | - |
| 1000 | 1000 | 30 | 1140 | 30 | 1110 | 60 | 137 | 166 | 193 | 201 | 243 | - |
| 1200 | 1000 | 30 | 1170 | 30 | 1330 | 70 | 209 | 293 | 315 | 366 | 439 | - |

Рисунок В.1 – Опора для тройника

| Таблица Б.1 |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | b, м | Н, м |
| 90–125 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 140–180 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 200–250 | 0,53 | 0,68 | 0,52 | 0,53 |
| 280–355 | 0,64 | 1,06 | 0,63 | 0,62 |
| 400–500 | 0,90 | 1,38 | 0,90 | 1,20 |
| 560 | 1,12 | 1,65 | 1,12 | 1,30 |
| 630 | 1,26 | 1,80 | 1,26 | 1,36 |
| 710 | 1,42 | 1,80 | 1,32 | 1,63 |
| 800 | 1,60 | 2,00 | 1,49 | 1,84 |
| 900 | 1,80 | 2,20 | 1,67 | 2,07 |
| 1000 | 2,00 | 2,50 | 1,86 | 2,30 |
| 1200 | 2,40 | 3,00 | 2,23 | 2,76 |

Рисунок В.2 – Опора для отводов 15º, 30º, 45º и 60º

Таблица Б.2 – Размеры опоры для отвода 15º

| d, мм | L, м | В, м | b, м | H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90–125 | 0,45 | 0,38 | 0,15 | 0,41 |
| 140–180 | 0,51 | 0,43 | 0,17 | 0,46 |
| 200–250 | 0,66 | 0,55 | 0,22 | 0,53 |
| 280–355 | 0,99 | 0,83 | 0,33 | 0,62 |
| 400–500 | 1,17 | 0,98 | 0,39 | 0,75 |
| 560, 630 | 1,23 | 1,02 | 0,41 | 0,96 |
| 710 | 1,39 | 1,16 | 0,47 | 1,06 |
| 800 | 1,61 | 1,30 | 0,5 | 1,20 |
| 900 | 1,78 | 1,46 | 0,57 | 1,35 |
| 1000 | 2,06 | 1,63 | 0,6 | 1,50 |
| 1200 | 2,57 | 1,95 | 0,67 | 1,80 |

| Таблица Б.3 – Размеры опоры для отвода 30º |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | b, м | Н, м |
| 90–125 | 0,46 | 0,47 | 0,23 | 0,41 |
| 140–180 | 0,52 | 0,52 | 0,25 | 0,46 |
| 200–250 | 0,60 | 0,64 | 0,33 | 0,53 |
| 280–355 | 0,74 | 0,87 | 0,49 | 0,62 |
| 400–500 | 1,03 | 1,11 | 0,58 | 0,75 |
| 560 | 1,27 | 1,27 | 0,61 | 0,86 |
| 630 | 1,40 | 1,40 | 0,62 | 0,96 |
| 710 | 1,56 | 1,60 | 0,70 | 1,06 |
| 800 | 1,76 | 1,80 | 0,75 | 1,20 |
| 900 | 1,98 | 2,00 | 0,85 | 1,35 |
| 1000 | 2,20 | 2,30 | 0,90 | 1,50 |
| 1200 | 2,60 | 2,70 | 1,00 | 1,80 |

| Таблица Б.4 – Размеры опоры для отвода 45º |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | b, м | H, м |
| 90–125 | 0,49 | 0,57 | 0,20 | 0,41 |
| 140–180 | 0,55 | 0,66 | 0,24 | 0,46 |
| 200–250 | 0,63 | 0,83 | 0,35 | 0,53 |
| 280–355 | 0,79 | 1,11 | 0,50 | 0,62 |
| 400–500 | 1,09 | 1,42 | 0,59 | 0,75 |
| 560 | 1,34 | 1,65 | 0,63 | 0,91 |
| 630 | 1,49 | 1,77 | 0,63 | 1,09 |
| 710 | 1,68 | 1,99 | 0,71 | 1,21 |
| 800 | 1,99 | 2,28 | 0,77 | 1,36 |
| 900 | 2,21 | 2,55 | 0,87 | 1,53 |
| 1000 | 2,49 | 2,82 | 0,93 | 1,70 |
| 1200 | 3,07 | 3,38 | 1,05 | 2,04 |

| Таблица Б.5 – Размеры опоры для отвода 60º |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | b, м | H, м |
| 90–125 | 0,53 | 0,67 | 0,14 | 0,41 |
| 140–180 | 0,60 | 0,79 | 0,19 | 0,46 |
| 200–250 | 0,69 | 0,98 | 0,29 | 0,53 |
| 280-355 | 0,87 | 1,30 | 0,43 | 0,62 |
| 400-500 | 1,20 | 1,69 | 0,50 | 0,77 |
| 560 | 1,46 | 1,98 | 0,52 | 1,00 |
| 630 | 1,62 | 2,13 | 0,52 | 1,18 |
| 710 | 1,80 | 2,40 | 0,60 | 1,33 |
| 800 | 2,04 | 2,69 | 0,65 | 1,50 |
| 900 | 2,28 | 3,03 | 0,75 | 1,68 |
| 1000 | 2,52 | 3,37 | 0,85 | 1,87 |
| 1200 | 3,09 | 4,04 | 0,95 | 2,24 |

Рисунок Б.3 – Опора для отводов 90º

| Таблица Б.5 – Размеры опоры для отводов 90º |
| --- |
| d, мм | L, м | В, м | H, м |
| 90-125 | 0,68 | 0,60 | 0,41 |
| 140-180 | 0,82 | 0,71 | 0,46 |
| 200-250 | 1,03 | 0,90 | 0,53 |
| 280-355 | 1,37 | 1,2 | 0,65 |
| 400-500 | 1,79 | 1,56 | 1,01 |
| 560 | 2,1 | 1,83 | 1,33 |
| 630 | 2,26 | 1,97 | 1,57 |
| 710 | 2,30 | 2,63 | 1,70 |
| 800 | 2,60 | 2,97 | 1,92 |
| 900 | 2,90 | 3,34 | 2,16 |
| 1000 | 3,20 | 3,71 | 2,40 |
| 1200 | 3,90 | 4,45 | 2,88 |

# Text boxes

А

L

h

H

А

А - А

B

b

А

h

H

А

h

L

А - А

B

b

А - А

L

А

h

H

А

h

B

d*

L

ℓ

ℓ

90o*

е*

ℓ

d*

d

ℓ

Z1*

Z

αº*

е*

d

ℓ

d*

Z1*

Z

45º*

ℓ

a

е*

ℓ

d*

ℓ

Z1*

Z

60º*

a

е*

ℓ

d*

ℓ

Z1*

Z

90º*

a

е*

ℓ

d*

ℓ

Z1*

Z

90º*

a

a

е*

D

d*

А

L

h

H

А

А - А

B

b

А

h

H

А

h

L

А - А

B

b

А - А

L

А

h

H

А

h

B